STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 28 czerwca 2012 r.

ZP.272.14.2012

UZUPEŁNIENIE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ DOTYCZACEJ  ZADANIA         PN. „PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANAŁEM RZEKI BÓBR W CIĄGU ULICY ŻELAZNEJ W KM 0+510 DROGI POWIATOWEJ NR 1064 W M. ŻAGAŃ”.

- Do wykonania powłok malarskich należy stosować trójwarstwowe zestawy malarskie składające się z warstw:

− gruntującej – o grubości suchej powłoki 50-70μm

− międzywarstwy – o grubości suchej powłoki 50-100μm

− nawierzchniowej – o grubości suchej powłoki 50-100μm

Łączna grubość wszystkich warstw powłoki w stanie suchym musi wynosić co najmniej 240μm.

Właściwości materiałów powłok musza być zgodne z kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez ich Producenta. Karty te należy przedłożyć Inżynierowi przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla dobranego zestawu malarskiego.

Nie przewiduje się metalizacji konstrukcji.

- Przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne na zewnątrz takie same jak dla nowych i istniejących elementów konstrukcji stalowych.

- Po demontażu istniejących elementów projektant podejmie decyzję, czy połączenie będzie połączeniem ciernym, czy zwykłym. Przy połączeniu zwykłym dopuszcza się zastosowanie śrub zwykłych.

- Poz. nr 4 w tabeli elementów zestawczych jest błąd w podanej długości zamiast 0,930 mm powinno być 0,590 mm, błąd nie wpływa na zmianę przedmiaru.

- Zamawiający załącza w formie załącznika do n/n pisma  na stronie internetowej skan uzgodnień projektowanej przebudowy mostu z Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. – oddział Zgorzelec.

- Na wykonawcy robót ciąży obowiązek przedstawienia sposobu i wykonania zabezpieczenia istniejącego gazociągu we współpracy i zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez właściciela sieci. Poz. 61 kosztorysu jest przewidziana jako ryczałtowa i Zamawiający nie narzuca żadnego sposobu zabezpieczenia gazociągu. Z tego też względu Projektant nie widzi konieczności szczegółowego opisywania tej pozycji w ST. Specyfikacja 20.02.16 znalazła się w dokumentacji projektowej omyłkowo i jest nieważna.

- Szczegółowe informacje dotyczące gazu i rur, przez które przebiega gaz na obiekcie  należy uzyskać u właściciela sieci.

- Nie jest znany rok budowy konstrukcji stalowej. Należy przyjąć, że przed 1945 r.

- Jest pozwolenie na budowę.

- Zgodnie z zapisami w „Istotnych dla stron postanowieniach umowy“ stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ zadanie zostanie roliczane fakturą kończową w formie  wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wymienionych w „Istotnych dla stron postanowień umowy“ stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ warunkach.

- Stal zbrojeniowa - w specyfikacji technicznej, opisie technicznym i kosztorysie należy stosować stal zbrojeniową  klasy AIIIN np., BSt500S.

- Stal konstrukcyjna - w specyfikacji technicznej, opisie technicznym i kosztorysie należy przyjąć stal konstrukcyjną z klasy AI (np. dawny symbol St3S według PN-82/S-10052).

- Gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania Aprobaty Technicznej wydanej przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM), na podstawie wyników badań wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali innych gatunków niż określono w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera oraz Projektanta.

- Zamawiający odstępuje od konieczności odbioru konstrukcji stalowej przez Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury.

- W ST M.14.01.02. punkt 2. Materiały, zapis dot. „Przewiduje się wykonanie dwóch dźwigarów z dwuteowników 450.” został umieszczony omyłkowo i nie obowiązuje.