SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH

W ŻAGANIU UL. POMORSKA 7

ST- 00 - 00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych i Licealnych w Żaganiu

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Realizowany projekt zakłada termomodernizacje budynków – ocieplenie stropodachów

wentylowanych, renowacje pokrycia z papy przez ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej lub pianki PU, wymianę oblachowania dachu, rynien i rur spadowych, wymianę okien na PCV sześciokomorowe z wkładką termiczną, zestawy trzy szybowe. Wymianę drzwi wejściowych na nowe z ciepłego aluminium, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem - grubości 12 cm, ocieplenie ścian podziemnych piwnic styropianem

1.2.2. Zakres robót objętych ST

Roboty rozbiórkowe, - ściany, elementy _żelbetowe, oblachowanie

Ściany – rozbiórki i uzupełnienia ścian, zmniejszenia lub zamurowania otworów okiennych i

drzwiowych, wykuwanie nowych otworów

Dach – docieplenie dachu wełną mineralną np. GRANROCK oraz wykonanie  nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Stolarka budowlana – PVC, aluminiowa

Tynki – kat. III, gładzie gipsowe, malowanie,

Szczegółowe wymagania dotyczące termomodernizacji ujęto w ST1/06 – izolacje termiczne i

elewacja, oraz w opisie technicznym i rysunkach Projektu Budowlanego.

Zakres robót został w stosunku do Projektu Budowlanego ograniczony do robót

termomodernizacyjnych – ujętych w Przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny robót

Specyfikacje techniczne ST – 00-00 Wymagania ogólne

1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

ST – 01/01 Roboty ziemne

ST – 01/02 Konstrukcja dachu

ST – 01/03 Montaż_ stolarki i ślusarki

ST – 01/04 Wykończenie ścian

ST – 01/05 Roboty i obróbki blacharskie

ST – 01/06 Izolacja termiczna i elewacja

ST – 01/07 Roboty remontowe w technologii  np. Remmers

ST – 02/01 Instalacja ciepłej i zimnej wody oraz instalacja cyrkulacji

ST – 02/02 Instalacja CO

ST – 02/03 Instalacja odgromowa

ST- 02/04 Technologia kotłowni

1.3. Definicje i skróty

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty

kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod śmietniki.

1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych

niż budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji

obiektów metoda montażu także dziennik montażu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym

polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa.

1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich

zakończeniu.

1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie

wykonywania robót.

1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.

1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób

Związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów

prowadzonych robót.

1.3.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robót budowlanych.

1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca

autorem dokumentacji projektowej.

1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji

budowy lub robót budowlanych.

1.3.25. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem

i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.3.26. cześć obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą

do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych.

1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z

dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)

1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i_ należycie

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, _e zapewniono

zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla

których nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub innym dokumentem

normatywnym.

1.3.31. Inżynier - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor

Nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robót załączona do Kontraktu.

2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano –

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. Integralną częścią Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków

wykonawcy i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych

pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie.

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa

egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili

odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na własny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji załączoną do Dokumentów Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa będącą w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt

budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".

Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej Dokumentacji.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacje powykonawcza całości

wykonanych robót, w tym również dokumentacje geodezyjna .

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji.

2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. W Cenę Kontraktowa włączony

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i

montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W

Cenę Kontraktowa winny być włączone równie_ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia,

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń

i zezwoleń.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu

budowy.

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami,

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne

i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego

w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i sa uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia

przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były

w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później ni_ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób związane z Robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia Robót.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest

wykonać własnym staraniem.

Uznaje sie, _e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i sa uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory

techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".

3. MATERIAŁY

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót musza

uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z póz. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa

potwierdzające odpowiednia jakość materiałów.

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i

sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

3.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące

proponowanego Źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, _e wszelkie

materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, _e materiały

uzyskane z dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót ni_ te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcę.

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów

zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt biedacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy:

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów,

- wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę

lub zgłoszeniem.

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, Jeśli

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później ni_ w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założona jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości Robót i materiałów.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne (podobne, transze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. docieplen ścian lub dachu stosując

zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów Wykonawcy.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan materiałów ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, _e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do kontroli, pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u Źródła ich wytwarzania, i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiałów.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do

użycia materiały i wyroby posiadające:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy

z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i.

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania

Świadectwa Przejęcia.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów

Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, _e będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.

7.6.2. Księga Obmiaru – (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie).

Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów Robót.

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,

a w szczególności:

- wyniki pomiarów bezpośrednich

- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki

- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

7.6.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencje na budowie

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na

_życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczna ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż_ linii osiowej w metrach.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami

w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady określenia ilości robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

9. ODBIÓR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorów

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót

- odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu

- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)

- odbiór pogwarancyjny

Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego

- przejecie części robót

- przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót

zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, oceny wizualnej oraz

zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, _e Jakość wykonanych robót nieznacznie

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy

termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym

terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru

końcowego.

9.1.3. Przejecie Robót

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby

Końcowe Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia.

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez Zamawiającego

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia.

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działającą w jego imieniu) powinien

stwierdzić:

- zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami

w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo

budowlane pozwolenia na użytkowanie

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:

- przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami

i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane),

projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu,

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn,

urządzeń i instalacji itp.,

- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp,

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile to

konieczne,

- Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i

ulęgających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,

- wyniki badan i pomiarów elektrycznych,

- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

- opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru końcowego Robót.

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PŁATNOSCI

10.1. Ustalenia ogólne

Podstawa płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa

ustalona dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własna ocena zakresu robót. Jako element

pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót .

Cena jednostkowa będzie obejmować: robociznę bezpośrednią,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy),

koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,:

• płace personelu i kierownictwa budowy,

• pracowników nadzoru i laboratorium,

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg

dojazdowych itp.),

• koszty dotyczące oznakowania Robót,

• wydatki dotyczące bhp,

• usługi obce na rzecz budowy,

• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,

• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe

10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice

informacyjne na czas wykonywania robót.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej

organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy związane

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie sie, i_ Wykonawca jest

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni_ 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowię na równi ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, _e Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm

i Przepisów, a w szczególności:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie

ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz,

575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi

zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,

poz. 401

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Specyfikacja techniczna

ST- 01 - 00

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Specyfikacja techniczna ST - 01/01 - Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót ziemnych w trakcie realizacji ocieplania ścian piwnicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod fundamenty pod stopnie zewnętrzne.

Zasypać piwnice a po wykonaniu w/w elementów budowy, wywieźć nadmiar ziemi oraz gruzu.

1.4. Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

1.5. Zakres wymaganych czynności

wykopy w gruncie na odkład,

wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku,

zasypanie wykopu gruntem z odkładu,

zasypanie wykopu ziemia dowieziona z ukopu,

zagęszczenie podłoża

1.6. Określenia podstawowe.

Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która powinna

zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i

roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki

techniczne badan podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np.

wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu

zdjęcia warstwy urodzajnej.

Wykop płytki - wykop, którego Głębokość jest mniejsza ni_ 1 m.

Wykop średni - wykop, którego Głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego Głębokość przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie

obiektu kubaturowego,

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

związanych z tym obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona wg wzoru:

_ l s = Pd/Pds gdzie:

_ Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

_ Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny

zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów

niespoistych, określona wg wzoru:

_ U=d60/d10 gdzie:

- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)

-d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za Jakość ich wykonania, zgodności z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów,

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę

i nasypy).

- ziemia urodzajna,

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone

zostaną przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów Mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie

gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzęt:

- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie

budowy

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów

o głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów

- pompa spalinowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00.00.

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą

samochody samowyładowawcze – wywrotki.

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badan

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z

powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami

geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomica, łata

miernicza, taśmą itp.

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów,

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp.,

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie

przejazdów i dróg dojazdowych.

- wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usunąć warstwę ziemi roślinnej,

- odwodnienie terenu budowy

Wykopy

Odwodnienia robót ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które

zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby

zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równie_ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym

okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu.

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

_ Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulęgające późniejszemu zasypaniu należy

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

_ Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach

powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.

_ Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktów załamania.

_ Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10

cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć

+1 cm i - 3 cm.

_ Szerokość wykopu nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a

krawedzie wykopu nie powinny miec wyraznych załaman w planie.

_ Pochylenie skarp nie powinno różnic sie od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości

wyrażonej tangensem kata.

_ Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy

pomiarze łata 3 – metrowa

_ Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metoda warstwowa (podłużna) warstwami o

niewielkiej grubości i dużej powierzchni.

_ Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach

maszyn.

_ Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod

stopy i ławy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantować i zagęścić.

_ Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera)

sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.

Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń

do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie

koparkami podsiębiernymi. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy

zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na:

- bezpieczna odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na

urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa

i instytucje.

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których

występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych .

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą

obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie

przykrycie wykopu,

- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub

podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków,

- należy prowadzić ciągłą kontrole stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia

ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki

i zagęszczania stopniowo rozbierać,

- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stała kontrole i poprawę torowiska

koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach.

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych

opracowanym przez Wykonawcę.

Podłoże

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu

ponad założone rzędne wykopu o grubości, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki

i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm .

Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów i scian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz

formowania nasypów należy wykorzystac grunty _wirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłaczeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypke należy  wykonać warstwami metoda podłużna, boczna lub czołowa z jednoczesnym zageszczaniem.

Grubosc usypywanych warstw jest zale_na od zastosowanych maszyn i środków transportowych

i winna wynosic 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntów

mo_na u_yc maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, płyty ubijajace w zale_nosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic 0,95-1,0 skali

Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyc i oczyścić

z zanieczyszczen powstałych po monta_u przewodu. U_yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uło_onego przewodu i obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzglednieniem wykopu pod złacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke

wykopu powy_ej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami

z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposób zageszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływac ujemnie na

statecznosc budynków i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstałe

ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

Szczegółowe warunki realizacji robót

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sa bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan

uogólniono parametry geotechniczne gruntów metoda B wg PN-81/ B-03020. Dla wydzielonych

warstw ustalono parametry wiodące:

- stopnie zagęszczenia ID - dla warstw gruntów niespoistych;

- stopnie plastyczności dla warstw gruntów spoistych

oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odkształcalności.

Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe należy wykonać pod następujące fundamenty:

- stopy żelbetowe pod słupy,

- ławy żelbetowe i ściany fundamentowe żelbetowe,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy

montażu,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

- jakość gruntu, użytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,

- zagęszczenie,

- podsypki i j ej zagęszczenia

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż_

linii osiowej.

Objętości będą wyliczone w:

-m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg Objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru

w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczach wg obmiaru na środkach transportowych

lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartość

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu Objętości na

jednostkach transportowych.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza

sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub

Objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00.

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie

powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umozliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.

-Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

pózniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki

pomiarów i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,

- zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie ,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy

- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy

- dowóz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem

- wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów

- usuniecie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

- wykonanie kładek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających

- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji

robót,

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp

lub na odkład,

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych

- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,

- wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- opłaty za wysypisko, utylizacja

- zagęszczenie,

- koszty badań,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu należy ująć ewentualne pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym

przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Inne

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I I

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126

- Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.

- Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy

podczas wykonywania robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna ST – 01/02  - Docieplenie  dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z elementami pokrycia dachowego w trakcie termomodernizacji

1.2. Zakres robót objętych ST

Obejmuje:

- ułożenie izolacji termicznej,

- ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej,

- obróbka attyk, podstaw dachowych, wyłazów i innych elementów dachowych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 2

2.2. Rodzaje materiałów

- materiał izolujący wełna mineralna np. GRANROCK gr. 15cm

- folia PE stabilizowana

- papa termozgrzewalna podkładowa,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- blacha cynk-tytan gr. 0.6mm

- rynny Dn 150 z blachy cynk tytan gr. 0.6mm

- rury spustowe Dn 110 z blachy cynk tytan gr. 0.6mm

- materiały pomocnicze.

2.2. Opakowania, przechowywanie i transport:

Środek należy przechowywać w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamkniętych

opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, w miejscu osłoniętym przed

działaniem promieni słonecznych.

Chronić przed dostępem osób niepowołanych zwłaszcza dzieci. Okres trwałości 12 miesięcy od

daty produkcji.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji

Do wykonania należy stosować następujący Sprzęt :

- wiertarki,

- młotki,

- zgrzewarki i butle gazowe,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do wykonania izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynności podstawowych:

- montaż izolacji termicznych,

- ułożenie papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

5.3. Zasady wykonania robót

5.3.1. Wykonanie izolacji

Układ warstw:

- konstrukcja betonowa dachu,

- termoizolacja – płyty z wełny mineralnej twardej, styropianu lub in.

- warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia,

Technologia wykonania:

Płyty np. z wełny mineralnej układać mocując za pomocą kołków rozporowych do konstrukcji

dachu.

W strefach połączenia połaci dachu z elementami wystającymi ponad nią attyki, podstawy

świetlików, kominy, itp. wykonać na zagruntowanym podłożu obróbkę z papy wyciągnąć na

wysokość 10 cm ponad warstwę termoizolacji.

Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach

i zlewniach. Warstwy izolacji termicznej należy układać kilkumetrowymi pasami szer. ok. 5 m kładzionymi od kalenicy w kierunku okapu. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papa dla ochrony jej przed opadami.

Struktura izolacji termicznej powinna być jednorodna na całej powierzchni. Płyty należy

układać na styk mijankowy tak, aby styki poprzeczne płyt wypadły na grzbietach blach fałdowych.

W jednym punkcie nie mogą schodzić sie 4 naroża płyt.

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy

termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie

użytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

Papę podkładowa na wełnie mineralnej po kierunku spadku połaci z zakładami podłużnymi

nie mniejszymi niż 8 cm, czołowymi nie mniejszymi ni_ 10. Przy okapach ułożyć 1 pas papy

równolegle do jego linii.

Papę wierzchniego krycia należy układać w tym samym kierunku co podkładowa

z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu

z zastosowaniem wałka dociskowego. Zakłady podłużne nie mniejsze ni_ 8 cm, czołowe nie

mniejsze ni_ 10 cm. Papy układać w jednym kierunku w jednym cyklu wykonawczym.

Obróbki z pap (attyk, podstaw świetlików, kominów itp.) wykonywać dwuwarstwowo

w układzie pap. Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnie połaci gotowego

pokrycia nie mniejsza ni_ 15 cm, lub więcej jeżeli tak określono w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6.

6.2. Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji

technicznej.

- sprawdzenie wymiarów wzorników ( szablonów ) i konturów oraz wymiarów poszczególnych

elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inna miara

stalowa z podziałka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja

techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- kontrola przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie spadków,

równości, czystości i suchości podłoża,

- kontrole prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo przed

przystąpieniem do robót pokrywczych,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować sprawdzenie czy materiał

termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie

styka sie z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.2.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Pomimo tego, i_ Środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca sie zachowanie reguł

bezpieczeństwa. W miejscach roboczych, jak równie_ w miejscach składowania, musza być umieszczone napisy ostrzegawcze ppoż.

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów

w pobliżu wykonywanych izolacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór powinien być

przeprowadzony częściowo w trakcie robót ( odbiór międzyoperacyjny ) oraz po zakończeniu robót.

Podstawa do oceny technicznej jest sprawdzenie jakości:

- wbudowanych materiałów

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem

Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych.

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej

ciągła wylewka bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu podłużnego 8 cm

i czołowego nie mniej ni_ 10 cm. Przy wylewce bitumu większej ni_ 5-8 mm istnieje konieczność

zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni

UV. Odbiór warstw do izolacji stropodachu wentylowanego odbywać sie będzie przez otwory

kontrolne do wdmuchiwania proszku.

8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada:

Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94

• Zakładu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja

ogniowa w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96

Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi:

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie:

Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003

Certyfikat zgodności Nr ITB – 291/W/02/2

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639

PKWiU 24.66.48-67.00

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

PN - 89/b - 02361 – Pochylenia połaci dachowych

PN - 80/B -10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN - 61/B – 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H – 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane

PH - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy

BN - 83/5028 – 13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

PN - 77/B – 27604 – Materiały izolacji przeciwwilgociowej

PN - 91/B – 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

PN – B – 20130 – Płyty styropianowe

BN - 72/6363 – 02 – Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

Specyfikacja techniczna ST - 01/04 – Montaż stolarki i ślusarki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczące wykonania robót związanych

z wykonywaniem robót ślusarskich i robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- montażu drzwi, ościeżnic,

- montażu okien

- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej,

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót Montażowych należy rozumieć wszystkie prace

budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty

techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać

zasad podanych w normie

PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka

budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja

Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji

ST-00.00 - „Wymagania ogólne".

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem

technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza

odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.

(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające

odpowiednia jakość materiałów.

Materiałami sa:

- okna stałe i uchylno-rozwieralne, z nawiewnikami ciśnieniowymi, ramy z PVC, profile

pięciokomorowe z wkładką termiczną, zestawy szybowe nie gorsze niz 0,7 (zestawy trzyszybnowe).

- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe Al. – zgodnie z zestawieniem stolarki

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe Al– zgodnie z zestawieniem stolarki

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne".

Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej.

Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki.

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać sie mozliwością

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać

elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać sie w pomieszczeniach i magazynach

półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami

aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych

powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki

zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być

zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie

należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien

leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.

5. Wykonanie robót

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania

ogólne".

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej

należy:

Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu

powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%

Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy

Przygotować rusztowania pomocnicze

5.2. Wykonanie robót

5.2.1. Roboty ślusarskie

Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (Montaż_ drzwi, ościeżnic, balustrad, elementów z blachy profilowanej i płaskiej, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano Montażowych Tom I.

Montaż ślusarki

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić:

- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidłowość  wykonanych połączeń

- powłoki malarskie

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty

ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki

- sprawdzenie wymiarów na budowie

- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworów kotwiących

- Montaż_ i kotwienie ślusarki

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki

- usuniecie zabezpieczeń i resztek z Montażowych

Konstrukcje slusarsko-kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponujacej

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach

spawalniczych pracownicy musza posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje

slusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoka antykorozyjna

i pomalowane proszkowo.

Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysyłka z wytwórni powinna być próbnie zmontowana

i odebrana w obecnosci wykonawcy montażu.

W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni.

Montaż_ konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu

zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych.

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych

pracowników. Balustrady należy zamontować do podłoża w sposób trwały zapewniający

przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie mo_e być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie

eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie moga być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych.

5.2.2. Montaż_ stolarki budowlanej

Warunki przystąpienia do robót:

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych

materiałów pomocniczych.

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie ościeży,

- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżom i ościeżnica,

- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu,

- osadzenie skrzydeł drzwiowych

ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. oscieżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem sie aż do uzyskania wymaganej wytrzymałosci na sciskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół oscieżnicy należy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania scianki należy dokładnie podeprzec, a po wypionowaniu stojaków usztywnic je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione oscie_nice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna.

Kotwy w ościeżnicach  powinny być tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadpro_a nie był

wiekszy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy  w wysokosci

otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu

podłogi.

Odległość miedzy czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej

15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawa murarska.

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych.

5.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość

bezusterkowego wykonania montażu.

Ustawiona stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po

ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzna warstwa licowa należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia sie trwale plastyczna masa

uszczelniająca.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Częstotliwość oraz zakres badan robót kowalsko-slusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczególności powinna być oceniane:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z których zostały wykonane,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- prawidłowość i trwałość zakotwienia,

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

- jakość powłok malarskich.

Częstotliwość oraz zakres badan stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczególności powinna być oceniane:

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelność przegród.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni_ 2 mm na 1 m

wysokości, jednak nie więcej ni_ 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Warunki badan materiałów blacharskich, elementów slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej

i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót,

niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarowa jest:

m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w świetle ościeżnic,

szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki).

Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z

Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót,

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie montażu

- montaż_ i demontaż_ rusztowań i zabezpieczeń

- uporządkowanie stanowiska robót

- niezbędne pomiary i badania

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary

modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.

Podział i wymagania.

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powłoki cynkowe.

PN-71/H-04651Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i Określenie agresywności

korozyjnej środowisk.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I

- Instrukcja producenta

Specyfikacja techniczna ST - 01/05 - Wykończenie ścian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczące wykonania robót związanych z

termomodernizacja budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja

Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje:

- tynk akrylowy gr. 1,5mm

- wykonanie okładzin zewnętrznych:

- płytki elewacyjne, ścienne

- malowanie tynków, elementów metalowych

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne."

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót

z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00

"Wymagania ogólne".

2. Materiały

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których

Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy

„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.)

i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające

odpowiednia jakość materiałów.

Materiałami sa:

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinowa

- profile wykończeniowe

- płytki ceramiczne odpowiadające wymogom określonym w normie PN-74/B-12031

- tynki akrylowe

- tynki żywiczne drobnoziarniste

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do

wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy Sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe,

- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do

transportu materiałów należy użyć samochodów skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian

konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami

samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż: 60 min – przy tę. +15 C, 40 min –przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C.

Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

5.1.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne gładkie i dekoracyjne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:

- prace wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek poniżej 0 C, - przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża, odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu,

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych, warstwę wierzchnia nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej,

- na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej

powierzchni,

- naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji,

- po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku.

5.1.2. Okładziny poziome, pionowe wewnętrzne i zewnętrzne z płytek

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:

- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich,

- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność,

stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość.

- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B-

10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna

z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni_ 0,5 Mpa.

Wykonanie okładzin z płytek obejmuje:

- sprawdzenie podłoży,

- ułożenie płytek na klej,

- spoinowanie płytek,

- oczyszczenie płytek,

Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża

zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii.

Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji.

Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami podłogowymi.

Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej.

warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne

i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka

w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe.

Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa.

5.1.3. Malowanie

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane

urządzenia.

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folia powierzchnie narażone na

zabrudzenia. Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie

tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane.

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. Przed

malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze

malowanie można wykonać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, malowanie drugie

po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny być

prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 C i nie większa niż 30 C.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa

i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające

odpowiednia jakość materiałów.

Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Częstotliwość oraz zakres badan robót malarskich powinien być zgodny z norma PN-69/B – 10280.

Roboty malarskie budowlane.

Częstotliwość oraz zakres badan robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101

Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100

Roboty tynkowe – tynki zwykłe.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- grubość tynku,

- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,

- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi

- przygotowanie podłoża pod okładziny

- połączenie okładziny z podłożem,

- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni

- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru sa:

m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury

m2 - posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury

m2 - wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury,

m2 - malowania ścian i sufitów farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbiór robót

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie ze

Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne

wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiałów

- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek

- jakość i wygląd

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót,

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiałów,

- transport materiałów na miejsce wbudowania,

- montaż_ i demontaż_ rusztowań,

- wykonanie robót

- uporządkowanie stanowiska robót

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania.

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne

PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na

spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I

Instrukcja producenta

Specyfikacja techniczna ST - 01/06 - Roboty i obróbki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres robót objętych ST

Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich

budynku oraz elementów odwodnienia.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

- blacha stalowa powlekana,

- parapety podokienne zewnętrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe lub aluminiowe

- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem,

- wkręty do drewna, gwoździe –ocynkowane w niezbędnej ilości,

- pasy usztywniające z blachy stalowej powlekanej.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania

- pomocniczy Sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe,

- wyciąg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta.

- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,

- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych

podłożach,

- arkusze musza być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni

w pozycji poziomej,

- wszystkie wyroby musza być ładowane, rozładowywane, transportowane

i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią,

- wyroby musza być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na

drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian

temperatury

powodujących skraplanie sie pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach

drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować:

- częściową lub całkowita deformacje wyrobów,

- powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas

formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również sie pojawić

w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu związanego ze zmianami

temperatury.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5.

5.2. Wykonywanie czynności podstawowych :

- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementów z blachy

- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej,

- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami

budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robót

- okładzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

- odcinki blach nie dłuższe ni_ 400 cm,

- podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyłącznie

środkiem niepowodującym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy

EN 335 i EN 351 – np. Imprex Budowlany INCO.

- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów

zaprawy i raków na powierzchni betonowej.

- łączenie elementów blach metoda na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub

leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy

na elewacji na pojedyncza agrafkę,

- pasy blachy na elewacji powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny elewacji,

- rabek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatacje

5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperatura około 10 C (minimalnie 4 º C).

Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące,

- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaż_ rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz

wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli:

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

- tolerancje wymiarów – dopuszcza sie 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

prawidłowości położenia robót w planie i przekroju,

prawidłowości wykonania połączeń,

niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy

Specyfikacja techniczna ST - 01/06 - Izolacje termiczne i elewacja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z izolacja termiczna i akustyczna ścian, podłoży i stropów.

1.2. Zakres robót objętych ST

- ocieplenie obwodowe ścian piwnicznych, styropianem do izolacji fundamentów oraz

naprawa izolacji pionowej przeciwwilgociowej za pomocą masy izolującej bez

rozpuszczalników organicznych (dyspersja wodna).

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych podłoży na stropie i gruncie,

- ociepleniem ścian styropianem samogasnacym -EPS 70 032 lub 040 systemem bezspoinowym ETICS z zastosowaniem tynku akrylowego o odporności na udarność

min. 3,0 J.

- ocieplenie stropodachów proszkiem izolującym o współczynniku lambda 0,04 W/m2K. W

przypadku zastosowania materiału o gorszych parametrach grubość izolacji należy

przeliczyć.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania dot. materiałów izolacyjnych ujęto w poprzednim punkcie

Uwaga styropian winien być sezonowany (naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub

sztucznie u wytwórcy – wówczas wymagane potwierdzenie)

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

- styropian EPS 70 032 grubości 12,0 cm lub 15 cm, - dobór styropianu w opisie technicznym

- styropian do izolacji ścian fundamentowych o lambda 0,033 W/m2K, o grubości 11 cm

- klej z siatka włókna szklanego systemu

- tynk cienkowarstwowy akrylowy wzmocniony o podwyższonej udarności ( alternatywnie

można zastosować w strefie parteru podwójna siatkę w warstwie klejowej).

- płytki okładzinowe,

- styropian samogasnacy o wymiarach płyt nie większych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany

do podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010,

- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży

pionowych,

- listwy startowe,

2.3. Inne wymagania

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te

należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem

lub folia.

Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji

Do wykonania należy stosować następujący Sprzęt:

- piły do ciecia, wiertarki,

- młotki,

- mieszarki

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynności podstawowych – izolacja ścian:

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- ułożenie płyt izolacji,

- ułożenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży,

- przygotowanie podłoża – próby przyczepności,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego,

- wypełnianie szczelin miedzy płytami i szlifowanie płyt,

- osadzanie listew narożnikowych,

- naklejanie siatki z włókna szklanego,

- pokrywanie siatki masa klejowa,

- silikonowanie styków z parapetami i tarasem,

- nałożenie tynku szlachetnego,

- zacieranie.

Czynności izolowania stropodachów:

wycięcie lub wywiercenie otworów technologicznych

- sprawdzenie grubości i jakości istniejącej izolacji, ustalenie grubości docieplenia

- wdmuchanie izolacji w proszku ze szczególnym uwzględnieniem części okapowej

- kontrola grubości izolacji i równomierności rozprowadzenia

- zaślepienie otworów technologicznych (blacha, beton) i pokrycie papa

- wstawienie dodatkowych kominków izolujących

5.3. Zasady wykonywania robót:

5.3.1. Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych płytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stała grubość.

Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosiło co

najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość.

Przed zasypaniem gruntem zabezpieczyć warstwę izolacji membrana przeciwwilgociowa.

5.3.2. Izolacje termiczne podłoży powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu

w czasie użytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stała grubość, płyty izolacyjne powinny być

układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby

przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło, co najmniej 3 cm.

Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość.

Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem woda

zarobowa uzyskuje sie stosując warstwę ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami

min. 20 cm. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacje termiczna z materiałów

termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.

5.3.3. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie,

w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek

styropianu w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach

należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i

przyczepność kleju sa wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu

Oderwą sie od powierzchni ściany wraz z warstwa masy klejącej, oznacza to, _e podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 próbkach siły

wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych

w świadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacja podana w świadectwach

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilości podanej w świadectwie,

a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego.

Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym

wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić:

- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje sie do przyklejania

styropianu.

Masę klejąca należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na

obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała sie

poza krawędzie styropianu.

Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć10-12 placków, gdy płyta ma wymiar

500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inna ilość placków, ale należy

przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej ni_ 40% powierzchni płyty.

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już_

przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packa drewniana aż do uzyskania równej płaszczyzny

z sąsiednimi płytami, co sprawdza sie przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca

wyciśnie sie poza obrys płyty, trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt

styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi

z zachowaniem mijankowego układu spoin.

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać sie do

góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura

powietrza nie jest mniejsza ni_ 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian

bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około

8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary

większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu.

Cała powierzchnie styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym

nałożonym na pace tynkarska. Czynności te można wykonywać nie wcześniej ni_ po 3 dniach od

czasu przyklejania płyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas

dłuższy niż 2 tygodnie.

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych

masa klejąca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne

z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska sie trzpień

rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuję zaklinowanie łącznika w ścianie.

Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki

łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie

zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości

ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane

w zagłębieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej ni_ po 3 dniach

od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie

niższej niż 5° C i nie wyższej niż 20° C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej

0° C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa ni_ 5° C.

Masę klejąca należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągła warstwa o grubości

około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po

nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklana za pomocą packi

stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w Masę klejąca.

Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada sie ja na styropian

nie pokryty masa klejąca, która nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy

tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż50 mm w pionie i poziomie.

W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy

tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie

bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na

jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę

sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej ni_ 3 mm i nie

więcej niż 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do

stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy

stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży

pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych.

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej tkanina szklana. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej ni_ 5 C i nie

wyższej ni_ 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje sa nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie

wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 h.

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości

nie mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na oścież pionowe pod

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnica należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym.

Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy

wykonać przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej

a następnie przyklejenia styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym warstwa pierwsza

powinna być z tkaniny szklanej pancernej, która przykleja sie bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

5.3.4. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności

papierem ściernym, ponieważ_ odwzorowują sie na warstwie tynku, która ma Grubość 2-3 mm.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych

warstw, spełnia role czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy

polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać sie

mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min.

Przygotowana mieszankę naciąga sie na powierzchnie ściany paca metalowa gładka. Tynk nanosi

sie poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę

odpowiada bardziej szpachlowaniu ni_ tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierna ilość

wyprawy zdejmuje sie w następujący sposób : pace prowadzi sie po ścianie pod takim katem, aby

na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu

nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze

krawędź tynku należy nakładać następną porcje zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne

wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku.

Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku paca plastikowa do uzyskania żądanej

faktury.

Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc

je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi

tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz

wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować:

- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów sa zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy Grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej

wartości współczynnika K,

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do

podłoża,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiałami zawierającymi w swym składzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy

tynkarskiej.

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez

uprawniona jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luźno związane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich

powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.

Wykonawca powinien obejrzeć cała partie dostarczonego materiału i w razie negatywnych

spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim

sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymałość na

rozrywanie siła prostopadła do powierzchni.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona

w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie

powinny wykazywać _żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części

ścian bez dłuższych przerw.

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:

PN - 91/B - 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010 – Tkaniny szklane.

PN – B - 20130 – Płyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda lekka mokra.

Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do

mocowania płyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –Montażowych . Arkady 1989

Specyfikacja techniczna ST - 01/07 – Roboty remontowe w technologii np. Remmers

1.. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji elewacji z cegły lub kamienia naturalnego w technologii np. firmy Remmers.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie renowacji elewacji z cegły lub kamienia naturalnego w technologii np. Remmers.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji elewacji z cegły lub kamienia naturalnego w technologiinp. Remmers.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. ALKUTEX FASSADENREINIGER PASTE

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem.

Preparat Alkutex Fassadenreiniger-Paste rozpuszcza w sposób delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo mały. Wstępne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur.

Przy stosowaniu na piaskowcu zawierającym dużo żelaza (np. na piaskowcach żółtych) nie następuje pogłębienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogą ulec rozjaśnieniu w wyniku długiego czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych. Tiksotropowy charakter preparatu umożliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiał nie spływa.

Dane techniczne:

Nie zawiera kwasu solnego

Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH:	5

Lepkość:	1200 mPa•s

Nośnik:	woda

Wygląd:	tiksotropowa pasta

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg.

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.2. FUNCOSIL STEINFESTIGER 100

Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu: 10% („preparat miękko wzmacniający“).

Funcosil Steinfestiger 100 reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu Funcosil Steinfestiger 100 wytrąca się ok. 100 g żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego:	ok. 20 % wag.

System katalizatora:	neutralny

Gęstość przy 20°C:	0,79 kg/l

Kolor:	bezbarwny - lekko żółtawy

Zapach:	typowy

Dane techniczne po zastosowaniu:

Ilość wytrąconego żelu:	ok. 100 g/l

Uboczny produkt reakcji:	etanol (ulatnia się)

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 l.

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 rok.

Funcosil Steinfestiger 100 reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobraniu materiału.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.3. FUNCOSIL STEINFESTIGER 300

Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły, kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatków hydrofobizujących. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Funcosil Steinfestiger 300 reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu Funcosil Steinfestiger 300 wytrąca się ok. 300 g żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego:	ok. 99 % wag.

Gęstość przy 20°C w kg/l:	ok. 1,0

Temperatura zapłonu:	40° C

Kolor:	bezbarwny - lekko żółtawy

Zapach:	typowy dla estrów etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora:	neutralny

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 5 l, 30 l i 200 l

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 rok.

Funcosil Steinfestiger 300 reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobraniu materiału.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.4. FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.

Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej.

Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań podłoża.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa:	ok. 1,7 kg/l

Wytrzymałość na zginanie:	po 7 dniach ok. 3 N/mm2

po 28 dniach ok. 4 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie:	po 7 dniach ok. 10 N/mm2

po 28 dniach ok. 15-20 N/mm2

Wytrzymałość na odrywanie:	po 28 dniach > 1 N/mm2

Moduł Young'a E zgodnie z DIN 1048:	E ~ 15 * 103 N/mm2

Odkształcenie skurczowe: DIN 52450:	po 7 dniach ok. -0,3 mm/m

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Kolory: 0750 biały, 0751 ochra, 0752 czerwonobrunatny, 0753 turkusowoszary, 0754 piaskowiec bamberski, 0755 żółtozielony, 0756 beżowy, 0757 ceglanoczerwony, 0758 jasnobeżowy, 0759 antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnożółty, 0762 piaskowiec czerwony, 0763 ceglanopomarańczowy, 0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769 kolory specjalne

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok. Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.5. FUNCOSIL FUGENMÖRTEL

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

Charakteryzuje się ona wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki swoim względnie niskim wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie jest w małym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje się podwyższoną odpornością na siarczany.

Stwardniała zaprawa Funcosil Fugenmörtel jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji.

Dane techniczne

Gęstość nasypowa:	ok. 1,6 kg/dm3

Kolor:	nr art. 1026	szary tras

nr art. 1027	stara biel

nr art. 1029	odcienie specjalne

Zawartość porów powietrznych (% obj.):	ok. 20

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ:	ok. 15

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.6. FUNCOSIL LA SILICONFARBE

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem

Rozcieńczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powłoki:

Przepuszczalność pary wodnej: sd  0,05 m

Zużycie materiału wynoszące 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm

Współczynnik nasiąkliwości: w  0,1 kg/m2·h0,5

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gładka

Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Skłonność do brudzenia się: niewielka

Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory specjalne

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy.

Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL WS

Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych.

Emulsja silanów w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna:	alkiloalkoksysilan

Zawartość substancji czynnej:	ok. 10% wag.

Nośnik:	woda

Gęstość:	1,0 kg/l

Odczyn pH:	neutralny

Wygląd:	mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

Zawartość polisiloksanów:	ok. 10 % wag.

Hydrofobowość:	bardzo dobra

Nasiąkliwość w24 cegła wapienno-piaskowa:	0,07 kg/m2·h0,5

Zdolność dyfuzji pary wodnej:	zapewniona

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:	bardzo dobra

Odporność na warunki atmosferyczne:	bardzo dobra

Długotrwałość działania:	bardzo dobra

Odporność na alkalia:	zapewniona

Wysychanie bez klejenia się:	zapewnione

Skłonność do brudzenia się:	bardzo mała

Czyszczenie narzędzi:

Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, należy je czyścić dokładnie wodą.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 l lub 30 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy składowaniu w miejscu chłodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6 miesięcy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL SNL

Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do hydrofobizującej impregnacji mineralnych materiałów budowlanych. Funcosil SNL wyróżnia się wysoką odpornością na alkalia, tzn. że podłoże przeznaczone do impregnacji może wykazywać wartość pH do 14 bez ujemnego wpływu na skuteczność zabiegu. Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu zagrożenie mineralnej powierzchni materiału budowlanego atakiem mikroflory. W wielu przypadkach ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej. Dzięki obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie materiałów budowlanych zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do brudzenia się.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartość siloksanów:	ok. 7 % wag.

Nośnik:	węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu

Gęstość:	ok. 0,80 g/cm3

Lepkość:	44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zapłonu:	> 30°C

Wygląd:	bezbarwny płyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawartość polisiloksanów:	ok. 5 % wag.

Nasiąkliwość:	bardzo mała

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:	dobra

Odporność na warunki atmosferyczne:	wysoka

Długotrwałość działania:	> 10 lat udowodnione

Odporność na alkalia:	do pH 14

Wysychanie bez klejenia się:	zapewnione

Skłonność do brudzenia się: 	mała

Czyszczenie narzędzi: Urządzenia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 l i 200 l

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C i składować w miejscu suchym. Napoczęte pojemniki należy jak najszybciej zużyć.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

- 	do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem,

-	do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- 	do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,

- 	do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, opryskiwacz butelkowy.

- 	do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd.,

-	do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka.,

- 	do scalenia kolorystycznego - pędzel,

4. Transport

Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.

Należy sprawdzać termin ważności produktu.

Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1	Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych.

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu możliwie delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca.

Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty ALKUTEX FASSADENREINIGER-PASTE i urządzenia do mycia wodą (najlepiej gorącą) pod ciśnieniem (np. Kärcher). Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenową. Wadą metody chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTĄ ALKUTEX FASSADENREINIGER

- Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę ALKUTEX FASSADENREINIGER-PASTE za pomocą pędzla lub wałka. Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2. Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut.

- Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą.

- Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji.

ZUŻYCIE: min. 0,3 kg/m2 ALKUTEX FASSADENREINIGER-PASTE (nr art. 0666)

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem FUNCOSIL STEINFESTIGER 300.

5.2	Renowacja cegły i piaskowca

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca się zastosować preparat FUNCOSIL STEINFESTIGER 300, lub wspólnie zastosować preparat lekko wzmacniający FUNCOSIL STEINFESTIGER 100, a po jego wchłonięciu preparat FUNCOSIL STEINFESTIGER 300. Naprawa ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy Remmers lub zamówionych zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy FUNCOSIL FUGENMÖRTEL, której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. Cała elewacja powinna być zabezpieczona przed wnikaniem wody – należy wykonać impregnację hydrofobizującą preparatem FUNCOSIL SNL.

Naprawa ubytków w cegle zaprawą FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL

- Po oczyszczeniu muru preparatem Alkutex Fassadenreinigerpaste, wykuć stare naprawy i odspojone fragmenty materiału.

- Wzmocnić podłoże preparatem FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 lub dwoma preparatami FUNCOSIL STEINFESTIGER 100 i FUNCOSIL STEINFESTIGER 300. Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

- Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą.

- Nałożyć warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL i wody (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiększenia przyczepności do wody zarobowej można dodać płynu AIDA HAFTFEST (zalecana proporcja mieszania z wodą 1:5).

- Na świeżo nałożoną warstwę sczepną nałożyć FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy powinna wystawać 1-2 mm powyżej otaczające cegły a jej grubość nie powinna przekraczać 3 cm.

- Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą.

- Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do otaczającej powierzchni.

ZUŻYCIE:

0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża FUNCOSIL STEINFESTIGER 100 (nr art. 0719)

0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 (nr art. 0720)

1,8 kg/l ubytku  FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL (nr art. 0750-0769)

0,1-0,2 kg/m2 AIDA HAFTFEST I (nr art. 0315)

5.3 Naprawa spoin zaprawą FUNCOSIL FUGENMÖRTEL

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny.

- Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm.

- Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą.

- Wymieszać zaprawę FUNCOSIL FUGENMÖRTEL z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć.

ZUŻYCIE:

4,0 kg/m2  	FUNCOSIL FUGENMÖRTEL

kolory: szary tras (nr art. 1026), stara biel (nr art. 1027), 
kolor na zamówienie (nr art. 1029)

5.4 Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia techniką laserunkową

W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym Funcosil WS.

Zalecane proporcje mieszania:

FUNCOSIL LA SILICONFARBE w wybranym kolorze (nr art.6430) - 2 części

FUNCOSIL LA SILICONFARBE bezbarwna (farblos - nr art.6410) - 1 część

FUNCOSIL WS (nr art. 0614)- 1 część

ZUŻYCIE:

należy ustalić na powierzchni próbnej, orientacyjnie można przyjąć, że na scalaną powierzchnię nanosi się 0,1-0,2 l/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu

5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej nadaje się preparat FUNCOSIL SNL. Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach (do takich produktów zalicza się Funcosil SNL) i przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu.

ZUŻYCIE

należy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej

orientacyjnie - 0,8 l/m2  FUNCOSIL SNL (nr art. 0602)

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji Alkutex Fassadenreiniger-Paste jest klasyfikowana jako preparat żrący, zawiera wodorofluorek amonowy. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego należy:

- chronić przed dziećmi

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

- nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Preparat do wzmacniania kamienia Funcosil Steinfestiger 300 jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia), zawiera ortokrzemian tetraetylu. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

Dlatego należy:

- chronić przed dziećmi

- nie wdychać pary/rozpylonej cieczy

- unikać zanieczyszczenia oczu

- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosowane materiały mineralne przeznaczone do uzupełniania ubytków i spoinowania zawierają cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:

- chronić przed dziećmi

- nie wdychać pyłu

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

- nosić odpowiednie rękawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizującej Funcosil SNL jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa); zawartość związków aromatycznych: < 0,5%.

Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Dlatego należy:

- chronić przed dziećmi

- nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unikać zanieczyszczenia skóry

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza 	i pokazać opakowanie lub etykietę.

6. Kontrola jakości robót

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od PSOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego

System materiałów do renowacji cegły i piaskowca w technologii firmy Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrządy do pomiaru grubości warstw.

- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.

W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2√h).

7. Obmiar robót

Dla prac związanych z renowacją elewacji z cegły lub kamienia naturalnego w technologii Remmers obmiar robót prowadzi się w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji.

Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powinien być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.

9. Podstawy płatności

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane

PN-EN 998-1	Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000	Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów

PN-EN 1015-3:2000	Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000	Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000	Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001	Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001	Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002	Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001	Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002	Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania

PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Specyfikacja techniczna

ST- 02 - 00

ROBOTY INSTALACYJNE

Specyfikacja techniczna ST - 02/01 – Instalacja ciepłej i zimnej wody oraz instalacja cyrkulacji

# WSTĘP

## PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji wodociągowej w ramach termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu

## Zakres stosowania SsT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych

w  p. 1.1 związanych z:

wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji instalacji wodociągowe

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

montaż rur miedzianych łączonych przez lutowanie.

Ponadto :

-    montaż baterii umywalkowych

-    montaż  baterii zlewozmywakowych

-    montaż baterii natryskowych

-    montaż zaworów kulowych różnych średnic

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej,

- wykonanie izolacji termicznej rur pianką PE szarą

## Określenia podstawowe

    - Instalacja wodociągowa

Instalację wodociągową stanowi układy połączonych  przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

    - Woda do spożycia przez ludzi

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu

    - Instalacja wodociągowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia

    - Instalacja wodociągowa wody cieplej

- Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

1.4.5  Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

    - Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

1.4.7. Ciśnienie próbne, Ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

1.4.10. Ciśnienie próbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.11. Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

1.4.14. Nominalna grubość ścianki rury (en)

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

1.4.15. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związana z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:

S = dn-eo /2en                        (1)

gdzie:

d°	- średnica nominalna zewnętrzna,

e°	- nominalna grubość ścianki.

1.4.17. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrąglona liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

SDR = dn / eo

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

SDR = 2S + 1

1.4.18. Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST S.01, S.04 i poleceniami Kierownika Projektu.

# MATERIAŁY

## 2.1  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01  „Wymagania Ogólne”.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## 2.2  Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rur , zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, wanny ,zlewozmywaki, płuczki, ustępy, baterie, należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

## 2.3  Składowanie materiałów na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym.

## 2.4  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej

## Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z miedzi łączone poprzez lutowanie połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie. Przyjęte średnice  15,18,22,28,35 mm

## 2.5  Armatura odcinająca

Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym o średnicy 15,20, 32mm.

## 2.7  Armatura – baterie

Przyjęto baterie montowane na urządzeniach – stojące chromowane z mieszaczem montowanym w głowicy.

## 2.8  Izolacja rur

Do izolowania rur zastosować piankę typu Thermaflex FRZ grubości 25mm i Thermacompact S o grubości 6 mm

## 2.9 Wszystkie materiały

1.	acetylen techniczny rozpuszczony

16.	Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm

17.	Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

18.	Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

19.	Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm

20.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm

21.	baterie umywalkowe ścienne mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm

22.	baterie  zlewozmywakowe ścienne mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm

23.	Bateria natryskowa ścienna  fi 15 mm

24.	Kolano miedziane fi 18 mm

25.	Kolano miedziane fi 28 mm

26.	złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm

27.	złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm

28.	złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 25 mm

29.	złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm

30.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm

31.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm

32.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 35 mm

33.	Kształtki miedziane - kompensator śr. 15 mm 62220

34.	Kształtki miedziane - kompensator śr. 22 mm 62240

35.	Kształtki miedziane - kompensator śr. 28 mm 62250

36.	Kształtki miedziane - kompensator śr. 35 mm

37.	Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm

38.	Rura miedziana miękka fi 18 x 1,0mm

39.	Rura miedziana miękka fi 22 x 1,0mm

40.	Rura miedziana twarda fi 28x 1,0mm

41.	Rura miedziana twarda fi 35x 1,5mm

42.	Złączki z gwin.wew. z mos.fi 16mm x1/2"

43.	Złączki z gwin.wew. z mos.fi 20(18)mm x3/4

44.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych

45.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

46.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm'

47.	Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 15 mm

48.	Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 20 mm

49.	Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 25 mm

50.	Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 32 mm

51.	klipsy montażowe Thermaclips

52.	taśma Thermatape FR 3x50 mm

53.	klej Thermaflex 474

54.	masa ognioochronna EI60

## Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

## 2.10 Materiały

## Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

## Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

nożyce do rur w zakresie średnic 16-20mm

obcinaki do rur w zakresie średnic 25-50mm,

młot do kucia,,

urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,

zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna

sprzęt pomocniczy do montażu rur,

# transport

## 4.1  Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

## 4.2  Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1  Wykonawca

## przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania

## 5.2  Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wod - kan

montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur  Cu

montaż zaworów odcinających kulowych ,

montaż baterii umywalkowych, natryskowych, zlewozmywakowych

montaż instalacji  kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC

wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413,

izolacja termiczna pianką Termaflex FRZ, Termacompact S

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami

## podanymi w S.01 i S.04.

## Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  zeszyt nr 7.

# 7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

Rury do wody zimnej i ciepłej   - metr (m),

Urządzenia sanitarne i zawory  - komplet (kpl.),

Izolacja – metr  (m)

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte ST S.04 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.05, S.01  „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji wod-kan.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wod-kan,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL, lub PE-RT,

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,

montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, wanien, zlewozmywaków

montaż baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych ,

- montaż zaworów odcinających

montaż izolacji rur z pianki Termaflex FRZ, Termacompact S

- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu Robót

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

PN-EN 1333:1998	 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN-EN 1452-1:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

PN-EN 1452-2:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesłania wody. Kształtki

PN-EN 1452-4:2002               Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002                Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998	Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995	 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995	 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997     Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058                       Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701	 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92B-01706	 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Azl  :1999       Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana

Azl

PN-87B-02151.01	 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony

przed hałasem

PN-87B-02151.02               Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

PN-87B-02151.03               Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440	             Zabezpieczenie urządzeń ciep³ej wody użytkowej. Wymagania

PN-71B-10420	Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81B-10700.00               Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81B-10700.02                Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81B-10700.04	            Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z

poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999	              Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B- 10720:1998	                 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych

w  instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-71/H-04651	 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998	            Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01	              Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03	 Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-0 1270.14	           Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1                     Wymagania	dotyczące	instalacji wodociagowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne

prPN-EN 1717                        Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym

prEN 12502-3                        Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

## Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Specyfikacja techniczna ST - 02/02 – Instalacja CO

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot Szczegółowei Specyfikacji Technicznei .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegółowei Specyfikacji Technicznei.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obietvch Szczegółowa Specyfikacia Techniczna.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

*wykonanie gałązek przyłącznych do grzejników,

*wykonanie zaworów grzejnikowych.

*montaż armatury -zawory powrotne, odpowietrzniki automatyczne,

*badania instalacji,

*wykonanie izolacji termicznej.

*regulacja działania instalacji.

*wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji c.o. w budynku

*montaż urządzeń grzewczo - wentylacyjnych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz definicjami podanymi w STWymagania ogólne.

1.5. Ogólne wvmagania.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową.

specyfikacją techniczną. poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z

art. 5, 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady,

Warszawa 1988.

* Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o

nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i

użytkowych Instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w

dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować zmniejszenia trwałości

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemysłowe", Polskimi Normami. oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej

instalacji.

2. Materiały

* .Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych.

Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6 mm

rury stalowe typ S,przewodowe o sprawdzonej szczelności,wymaganym badaniu,o pow.zewn.zabezp.powłoką asfaltową podwójną przekładką nasyconą asfaltem ze stali w gat.St 35X,St 3S

Kolano hamburskie 90 st. 65/76,1 x 4,0 mm

kształtki miedziane o śr. zewn. 35 mm

kształtki miedziane o śr. zewn. 18 mm

kształtki miedziane o śr. zewn. 22 mm

kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 64 mm

kolana miedziane dwukielichowe 90 st. nr kat. 5090 15 mm

kolana miedziane dwukielichowe 90 st. nr kat. 5090 18 mm

kolana miedziane dwukielichowe 90 st. nr kat. 5090 22 mm

zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm

zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 20 mm

zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm

zawory regulacyjne ASV-M o śr.nom. 20 mm

zawory regulacyjne ASV-PV o śr.nom. 20 mm

zawory skośne mosiężne do instalacji c.o. o śr.nom. 15 mm

odpowietrzniki automatyczne (z zaworem stopowym) do instalacji c.o. mosiężne

Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm

Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

Kurek man.zapor.b/dław. 1,6MPa 528 fi 4 mm

Naczynia wzbiorcze ekspansywne V=200dm3 P=6bar; t=120 C

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 11, 1-płytowe dł. 400 mm, wys. 800 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 12, 1-płytowe dł. 500 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 12, 1-płytowe dł. 500 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 12, 1-płytowe dł. 500 mm, wys. 800 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 12, 1-płytowe dł. 500 mm, wys. 900 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 12, 1-płytowe dł. 500 mm, wys. 1000 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 12, 1-płytowe dł. 600 mm, wys. 1800 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 500 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 700 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 800 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 900 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1000 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1100 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1200 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1400 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1800 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 2000 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 600 mm, wys. 600 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 700 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 800 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 900 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1000 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1100 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1200 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1300 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1400 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1600 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 22, 2-płytowe dł. 1800 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1000 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1200 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1300 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1400 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1800 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 2000 mm, wys. 400 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 700 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 900 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1000 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1100 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1200 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1400 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1600 mm, wys. 500 mm

Grzejniki z blachy stalowej, lakierowane na kolor RAL 9016, 70/55/20 st., 55/45/20 st., Kermi FK0 typ 33, 3-płytowe dł. 1100 mm, wys. 900 mm

Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa

Kolano miedziane fi 15 mm

Kolano miedziane fi 18 mm

Kolano miedziane fi 22 mm

Kolano miedziane fi 28 mm

Kolano miedziane fi 35 mm

Kolano miedziane fi 42 mm

łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 54 mm

Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 22 m

Kształtki miedziane - kompensator śr. 22 mm 62240

Rura miedziana prosta WIELAND śr. 64 mm

Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm

Rura miedziana miękka fi 18 x 1,0mm

Rura miedziana miękka fi 22 x 1,0mm

Rura miedziana twarda fi 28x 1,0mm

Rura miedziana twarda fi 35x 1,5mm

Rura miedziana twarda fi 42x 1,5mm

Rura miedziana twarda fi 54x 2,0mm

Złączki z gwin.wew. z mos.fi 16mm x1/2"

dwuzłączki przejściowe mosiężne

Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm

Złącze samoodcinające SU, RxR  1"x1"

uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego

uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm

uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 35 mm

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 18 mm

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 22 mm

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 64 mm

otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 25 mm

Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 32 mm

Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 40 mm

Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 80 mm

klipsy montażowe Thermaclips

taśma Thermatape FR 3x50 mm

Taśma duct tape 25 mm x 9 m

klej Thermaflex 474

* Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

3. Sprzęt.

* Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,

załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport i składowanie.

* Rury w sztangach i zwojach muszą być transportowane na samochodach o

odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich

zanieczyszczenia.

* Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5.Wykonanie robót.

5.1. Robotv demontażowe.

* Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez

odzysku elementów.

* Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej

na wyniesienie z budynku i transport.

* Materiały uzyskane z demontażu w uzgodnieniu z Inwestorem należy posegregować i

wywieźć do składnicy złomu ( metal) lub na miejsce zwałki. '.

5.2. Montaż rurociagów.

* Rurociągi łączone będą przez lutowanie (Cu); rury stalowe będą łączone za pomocą

spawania;

* Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,

wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń

(ziemia, papiery i inne elementy). * Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

* Prowadzenie rurociągów

. W przypadku krzyżowania się rurociągów nie wolno dopuścić do bezpośredniego styku

rur z ciepłą wodą z rurami z zimną wodą.

· Nie wolno dopuszczać do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogącymi

powodować uszkodzenia rury.

. Należy zachować; właściwy odstęp pomiędzy instalacją wodną a elektryczną.

. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych płytszych niż 50 mm należy tak

prowadzić instalację, aby nie narażać jej na uszkodzenie w późniejszym czasie, np.

poprzez przebicie rury gwoździem. Z tego powodu zaleca się, aby instalatorzy systemu

postępowali według zasad, którymi posługują się elektrycy prowadzenie instalacji trasami

pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroża wewnętrznego.

* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 do 8 mm

od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei

zabezpieczających.

5.4. Montaż armatury i osprzętu

* Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych oraz

innych patentowych wg instrukcji producenta, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych

połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.

* Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem

uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.

* Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe

przechodzącej przez oś przewodu.

* Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-911B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy Spirotop lub firmy

TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy

Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacii

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów

musi być poddana

próbie szczelności. '.

* Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub

jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu

płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-

04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości

wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji Cobrti-Instal.

* Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

* Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

* Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze

zewnętrznej powyżej O°C.

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz

nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie

kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie

najniższym punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelności najeży uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie

stwierdzono przecieków ani roszenia.

* Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

* Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco,

przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczających parametrów obliczeniowych.

* Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą

instalacji.

6. Kontrola jakości robót.

* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- -

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" .

· Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo

kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzić badanie ponownie.

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. Odbiór robót.

* Konieczność przeprowadzania próby ciśnieniowej wynika z norm: PN-91 8-02413--

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.Wymagania.- PN-99 8-

02414

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami

wzbiorczymi i przeponowymi.Wymagania. Ciśnienie w trakcie przeprowadzania próby nie

powinno przekraczać 12 bar przy 20°C, za wyjątkiem rozdzielaczy i zaworów zwrotnych,

gdzie ciśnienie nie powinno przekraczać 10 bar. * Odbioru robót, polegających na wykonaniu

instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z .Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemysłowe" oraz normą PN-64/8- 10400.

* Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

- trasy podłogowe z rur z miedzi w izolacji Thermaflex powinny być prowadzone w

warstwie izolacji akustycznej, a warstwa podkładu posadzkowego bezpośrednio nad

rurami nie powinna być wykonana w zmniejszonej grubości ( min.2,5 cm) - może to

powodować pękanie posadzek.

* Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie

wykonywania robót,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości

wydane przez dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia ),

- protokoły badań szczelności instalacji.

9. Podstawa płatności.

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9.

- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z

kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy związane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne. i przemysłowe". Arkady,Warszawa 1988.

PN- 64/8-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-911B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych

systemów ciepłowniczych.Wymagania.

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1:

Wymagania i badania.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości

wody.

Specyfikacja techniczna ST - 02/03 – Instalacja odgromowa

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z instalacją odgromową

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji odgromowych obiektu.

Zakres robot obejmuje:

a) wykonanie przekopów kontrolnych

b) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych

c) instalację odgromową na budynku

d) pomiary instalacji odgromowej

e) dokumentacja powykonawcza

1.4. Określenia podstawowe SST

Określenie podane w ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych - instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych

o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do określonych celów.

- Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych i części przewodzących

obcych wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów.

- Przewody odprowadzające – część przewodu (odcinek) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub

innym uziomem.

- Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.

- Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka - płaskownik)ułożony wokół budynku.

- Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym,

mającym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej nadziemnej urządzenia piorunochronnego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakość wykonania robot oraz za zastosowanie odpowiednich materiałów wynikających z normy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robot według niniejszej specyfikacji są:

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm.

- Płaskownik stalowy, ocynkowany 25 x 4mm.

- Zacisk probierczy instalacji odgromowej.

- Złącze przelotowe, rozgałęźne i skręcane

- Wsporniki naciągowe

- Uziomy prętowe o 10 ocynkowane

- Złączki, groty i głowiczki do prętów

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robot. Rownież Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami, jakości, wymaganymi atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robot, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robot.

2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. SPRZĘT

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się Użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A.

- Wibromłot spalinowy

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot.

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robot. Musi on być w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania.

4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku

a) zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy Użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować, co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

b) przewody odprowadzające

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

c) uziomy

Przed rozpoczęciem robot należy wykonać przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne należy wykonywać, jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.

Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe.

Po zakończeniu robot należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemień

- pomiar instalacji odgromowej.

6. KONTROLA, JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBOT

6.1. Kontrola, jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność z dokumentacją powykonawczą

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej.

7. OBMIAR ROBOT I PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

7.1. Obmiar robot

Jednostką obmiarową jest komplet robot.

7.2. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robot i pomiarów pomontażowych.

8. ODBIOR ROBOT

W skład odbioru robot wchodzi:

- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiory końcowe instalacji odgromowej.

Kontrola, jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów normami i certyfikatami

- sprawdzenie ochrony wewnętrznej

- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego

zostały wykonane

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów

odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków

zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją

- pomiar rezystancji uziemienia

- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.

Sprawdzenie stanu uziomów polega na odkopaniu go i sprawdzenia stopnia skorodowania.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

2. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

3. PN-IEC 61312-1:2001 – Ochrona przed piorunowym – impulsem elektroenergetycznym. Zasady ogólne.

4. PN-EN 62305-3 – Ochrona odgromowa. Część 3.

Specyfikacja techniczna ST - 02/04 – Technologia kotłowni

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażu i montażu urządzeń technologicznych kotłowni oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych oraz instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych .

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną .

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie przebudowy kotłowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- Demontaż urządzeń technologicznych istniejącej kotłowni:

- Roboty montażowe urządzeń technologicznych kotłowni

- Próby ciśnieniowe i uruchomienie kotłowni

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty 6,7, i 8, w przypadku działań nie określonych w projekcie technicznym. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania, zastąpienie przez inne materiały lub elementy o takich samych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i

ubytkowych, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości i sprawności eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Przewody obiegu grzewczego i instalacja gazowa wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych zgodnych z normą określoną w projekcie.

Sieć zewnętrzną wykonać z rur preizolowanych 40/100mm.

Na konstrukcji sieć wykonać z rur stalowych Dn 40mm wraz z izolacją z wełny

2.2. Armatura

Po stronie wody grzewczej zastosować armaturę =>PN6 i 100 C gwintowana , kołnierzową i spawana .

2.3 Pompy

W obiegu wodnego zastosować pompy obiegowe bezdławnicowe, napięcie znamionowe ~230V.

2.5 Aparatura regulacyjna

Kotłownia wyposażona będzie w pogodową regulację kaskadową

Na rurociągach powrotnych z obiegów instalacji c.o. zamontować zawory regulacyjne / regulacja przepływu /

2.6 Izolacja termiczna

Izolację cieplne rurociągów (woda ogrzewana) należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z projektem.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.7. Wykaz materiałów:

NP. VITOMODUŁ 200-3 KD-P o zakresie mocy cieplnej Q=3--240kW, składający się z trzech kotłów VITODENS 200-W (80kW) z regulatorami VITOTRONIC 100 typ HC1 i kaskadowym regulatorem VITOTRONIC 300-K, typ MW2 wraz z modułem UNIT 2KD, wielkość 200/120

sterowany pogodowo cyfrowy regulator obiegu grzewczego VITOTRONIC 200-H, typ HK-3W, U=230V, 50Hz

Pionowy pojamnościowy podgrzewacz wody ciepłejnp. typ VITOCELL - 100V pojemność 750dm3; F=3,70m2

Zbiorczy system odprowadzenia spalin w układzie z zamkniętą komorą spalania np. typ SS-Op-IC 3K

Zestaw wtyków kodowych

Rozszerzenie wewnętrzne typ H1

Moduł zabezpieczający np. Control - Menager 200 ES1 nr zam. 7246 196

Naczynia eksapnsyjne systemu zamkniętego typ N200/6 o poj. 200dm3, ciśnienie-6bar, tmax=120C, D/H/d=634/785/R1, index 72.13.000

Naczynia eksapnsyjne systemu zamkniętego typ D40 o poj. 40dm3, ciśnienie-10bar, tmax=70C, D/H/d=390/625/G3/4, index 73.80.600

Złącze samoodcinające SUR 3/4x3/4

Złącze samoodcinające SUR 1x1

Pompa cyrkulacyjna wody ciepłej typ UPS 25-60B, Q=0-4m3/h, H=0-4mH2O, N=45/60/90W, U=230V, 50Hz

Pompa obiegowa co sterowana elektronicznie typ UPE32-80, Q=0-8m3/h, H=0-8mH2O, N=45-250W, N=40-250W; U=240V, 50Hz

Pompa obiegowa co sterowana elektronicznie typ MAGNA 50-120F, Q=0-35m3/h, H=0-12mH2O, N=35-900W; U=240V, 50Hz

Pompa obiegowa co sterowana elektronicznie typ UPE40-120, Q=0-16m3/h, H=0-12mH2O, N=25-450WW; U=240V, 50Hz

Mieszacz 3-drogowy wspawywany Dn 32, nr zam. 7002 778

Mieszacz 3-drogowy wspawywany Dn 40, nr zam. 7002 779

Mieszacz 3-drogowy z kołnierzami PN 6; DN 60 nr kat. 9522 484

Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem nr zam. 7450 650

Napęd mieszacza z przewodem przyłączeniowym, dł. 4m, U=230V, 50Hz

Wtyk przyłączeniowy pompy obiegu grzewczego

Czujnik temperatury wody na zasilaniu

Napęd mieszacza DN 65 nr zam. Z004 344,

Kontaktowy czujnik temperatury nr zam. 7183 288

Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115, fi 20/25mm; d=14mm, p=6bar

Zawór do napełniania instalacji co typ 2128 fi 1/2"; p1=10bar; p2=0,5-5bar; tmax=90C

Zmiękczacz jonowowymienny np. EPURO seria 27/0050VF

Moduł alarmowy MD-2z, U=230/12V

Detektor gazu dla metanu DEx 12

Sygnalizator optyczno - dźwiękowy SL-31

Zawór odcinający MAG - 3, DN 50

Magnetoodmulacz DN 80, PN6

rozdzielacze skrzyniowe

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. śr. 1/2"  pionów np. VALMAT

Magnetometr M 100-R/0...6,0kPa/1,6

kurki manometrowe gwintowane

Magnetometr M 100-R/0...0,6kPa/1,6

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 25 mm

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 40 mm

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 50 mm

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 65 mm

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 80 mm

Zawór kulowy czerp.gwint.mosiężny fi 15 mm

Zawór zwrotny,przelot.z żel.ciąg.fi 25 mm

Zawór zwrotny,przelot.z żel.ciąg.fi 40 mm

Zawór zwrotny,przelot.z żel.ciąg.fi 50 mm

Zawór zwrotny,przelot.z żel.ciąg.fi 65 mm

Termometr manometryczny fo 60mm t=0-120C, p=0-4bar

Filtry do gazu ze stali nierdzewnej z kielichami gwintowanymi PN10; śr. nom. 50 mm

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Prefabrykowany, kompaktowy przeznaczone do zabudowy w obiekcie należy transportować w całości lub w częściach umożliwiających łatwy montaż w miejscu przeznaczenia.

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Kotły ,zasobniki , pompy oraz owe naczynie powinny być transportowane w oryginalnych

opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem się, aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok antykorozyjnych.

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6,7,8.

Podstawowe urządzenia kotłowni powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacja projektową. Przy zachowaniu rozwiania funkcjonalnego kotłowni dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta.

Urządzenia kotłowni powinny być ustawione w węźle w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń.

Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.

Rurociągi w węźle ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie , mocować na uchwytach do ścian. Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych

urządzeń. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotów normą PN-B-69012. Przejęcia przez

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal,

5.2 Montaż armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

5.3 Badania i uruchomienie kotłowni.

Próby szczelności dla kotłowni wykonać dla ciśnienia 2.5 bar. Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętym naczyniach wzbiorczych i kolektorach.

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinny odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania

się wykonywania jakichkolwiek prac zwianych z usuwaniem usterek.

5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wymienniki ciepła oraz zasobnik ciepła powinny być zaizolowane oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producentów urządzeń.

5.5 Oznaczanie

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej

należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć osobna kolorystyka obiegów

grzewczych i wody wodociągowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, powinna być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi

COBRTI INSTAL - zeszyt 6, 7, 8

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót, polegających na wykonaniu węzła cieplnego należy dokonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych oraz normą

PN-B-02423:1999.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

- przejęcia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);

- ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie);

Odbiorowi częściowemu podlegaj te elementy instalacji, które zanikaj w wyniku postępu robót dotyczy to przewodów

instalacji przeznaczonych do zabudowy . Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, uszyciu

właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami.

Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych należy spisać protokoły stwierdzający jakość wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następuje dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów).

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych;

- protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczą usunięcia usterek;

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia);

- protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wybiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urodzeń.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania

PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.